수신 :           귀하

NR경화 흙포장 배합표

구 분	재 료	단 위(㎥) ㎏/㎥
습 식 (몰탈 1 : 5) 건 식	샌드밀(마사토)	1,500 - 1,800㎏
	시멘트(고화재)	360㎏
	산화철(황토,경화재)	5-7㎏
	AE 감수제	0.5-0.7㎏
	슬럼프	습식-100㎜. 건식-30㎜.

(주) 엔 알 콘, 대흥흙포장

TEL : 041-555-2304

FAX : 041-554-8121

mail : nrcon@naver.com